|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:**  **Před několika lety jsem vyměnil původní žlaby za nové plastové žlaby podobné velikosti. Spoje na těchto okapech začaly prosakovat a ačkoli jsem se snažil, jak jsem mohl, nedokázal jsem zastavit prosakování. Byl by tento výrobek vhodný k zabránění úniku. Děkuju.** |
|  | Odpověď:  Za předpokladu, že žlaby jsou z PVC, čisté, suché, zdravé a žádné praskliny nejsou větší než 2 mm, můžeme pro tuto aplikaci doporučit Rust-Oleum Fillcoat Fibers . |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:**  **Jak dlouho vydrží tento produkt po aplikaci na plochou střechu?** |
|  | Odpověď:  Předpokládáme 5 až 10 let, je to závislé na kvalitě přípravy povrchu a správné aplikaci, jak je podrobně uvedeno v technickém listu. |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Otázka:**  **Utěsnil by váš výrobek prasklinu na olověném podkladu?** |
|  | Odpověď:  Za předpokladu, že je povrch čistý, mohou vlákna Rust-Oleum Fillcoat Fibers překlenout trhliny široké až 2 mm a jsou vhodné i pro olovo. | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Otázka:**  **Ahoj, mohl bych to použít k přetírání a utěsnění malých trhlin v cementovaných komínových spárách? dík** |
|  | Odpověď:  Holý beton / cement by před aplikací Rust-Oleum Fillcoat Fibers musel nejprve napenetrován pomocí Rust-Oleum Primer 44 HS. Pokud máte k opravě jen několik trhlin, může být místo toho použit Rust-Oleum Elastofill. | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:**  **Je produkt Fillcoat Fibers vhodný pro žlaby z pozinkované oceli?** |
|  | Odpověď:  Ano, pokud je pozinkovaná ocel konstrukčně v dobrém stavu, není zrezlá, byla důkladně odmaštěna a v místě aplikace nátěru je suchá a čistá. Doporučujeme nejprve použít Rust-Oleum Fillcoat bez skelného vlákna jako základní nátěr na podporu adheze. |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Otázka:**  **Můžu to použít na praskliny na střeše z laminátu?** |
|  | Odpověď:  Ano. | |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Otázka:**  **Můžete potvrdit, že tento produkt bude vodotěsný na eternitové garážové střeše a jak se nanáší.** | |
|  | Odpověď:  Produkty [Rust-Oleum](https://www.rawlinspaints.com/home/roof-paints/emergency-roof-repairs/652-rust-oleum-mathys-fillcoat-fibres.html)[Fillcoat](https://www.rawlinspaints.com/home/roof-paints/flat-roof-paints/555-rust-oleum-mathys-fillcoat.html) a Rust-Oleum Fillcoat Fibers lze použít na eternit, ale musí být nejprve opatřen základním nátěrem Rust-Oleum Primer 44 HS. Povrch by měl být důkladně očištěn a opláchnut vhodným přípravkem. | |