**Otázky a odpovědi Rust-Oleum Heat Resistant Aerosol 750°C**

**Otázka:**

**Byla by tato barva vhodná pro použití na holé litině nebo nerezové oceli?**

Odpověd:

Za předpokladu, že je litina čistá, suchá, zdravá a připravená, jak je podrobně uvedeno v technickém listu, lze to použít. Nerezová ocel by nejprve musela být důkladně obroušena, aby se zlepšila přilnavost, produkt potom vydrží standard 650°C (suchého tepla) / krátkodobě 750°C (suchého tepla).

|  |
| --- |
| **Otázka:**  **V odpovědi na otázku týkající se vytvrzování při vysoké teplotě jste zmínili, že: „Plné tvrdosti je dosaženo 24 hodin po dosažení minimální provozní teploty 150°C. Postupně zahřejte povlak na 150°C (max. 50°C / hodinu)“. Máte nějakou radu, jak to udělat prakticky? Plánuji použití pro domácí kutilský projekt.**  Odpovědět:  Obvykle se toho dosáhne uvedením lakovaného předmětu do provozu. |
|  |  |